Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Flotex Memories

Textiler Bodenbelag in Flocktechnik DIN EN 1307, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3     20 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   BFL-s1,

Gesamtdicke    4,3 mm,

Oberseite feinfaserig, druckgemustert,

Rückseitenausrüstung mit wasserundurchlässigem Vinylrücken,

Nutzschicht Polyamid,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund mit Rapport,

vollflächig kleben, Bahnenbreite 200 cm, 

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,

Wegen Farbkonzept    Dessin                      ……………..,Designnummer des Belages eintragen

und Farbton nach NCS-Farbcode		……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Flotex Memories' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 622 Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

04.02.2025

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.