Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Allura Puzzle

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, 
großformatige Platten mit Schwalbenschwanzverbindung,
zur losen Verlegung auf fachgerecht vorbereiteten Untergründen, 
heterogen,  Bindemittelgehalt Typ I,  Phthalatfrei, 
Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,
Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    7 dB, 
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,

Dicke  5,0 mm,
Nutzschichtdicke 0,70 mm, 
in Platten, Plattenformat in cm x cm: 96 x 96  mit Druckdesign, in Holz- oder Steinoptik,

Oberfläche geprägt, 
							
Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen   

auf fachgerecht vorbehandelten Untergrund, lose verlegen,
													
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Allura Puzzle' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,											

Abrechnungseinheit: m²	           	           							
04.02.2020
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.