Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Enduro Click 

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, Click-Designbodenbelag mit patentiertem Verriegelungssystem, heterogen,  Bindemittelgehalt Typ I,  Phthalatfrei, 
Planken, Platten 4-seitig gefast, 
Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 23 (Wohnbereich, starke Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    6 dB, 
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    15 dB, im System mit Forbo Click Unterlagsmatte,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,
					
Dicke  4,0 mm,
Nutzschichtdicke 0,30 mm,

1) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 121,2 x 18,5 mit Druckdesign, in Holzoptik,
2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 61 x 30,5 mit Druckdesign, in Betonoptik,

Oberfläche geprägt,
							
Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen   

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, mit Nut und Feder verriegeln,
													
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Enduro Click' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,											

Spezielle Antirutsch- und Akustikmatte für den Einsatz unter Enduro Click mit dauerelastischen Eigenschaften,
Dicke  1,5 mm,  Rollenbreite 1 m,  Rollenlänge 10 m,  
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3  im System mit dem Bodenbelag Enduro Click    15 dB,

Hersteller/Typ										
 'Forbo Forbo Click Unterlagsmatte' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,										
Abrechnungseinheit: m²
											       07.01.2020
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.