

**Mustertext** für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

*Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages*

 **Bodenbelag Allura 0.70**

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, **heterogen**,

Bindemittelgehalt Typ I*,* ***Phthalatfrei****,*

*Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß* ***Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,***

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 34** (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 **6 dB**,

**geeignet für Stuhlrollen** DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1**,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R 10** gemäß BGR 181,

beständig gegen **Chemikalien**,

**Art der Nutzung** geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke 2,5 mm,

**Nutzschichtdicke 0,70 mm**, *teilweise 2- oder 4-seitig gefast,*

1) in Planken,Plankenformat in cm x cm: 180 x 32; 150 x 28; 150 x 15; 120 x 20; 100 x 15; 50 x 15;

 90 x 15 (Fischgrät) mit Druckdesign, **in Holzoptik,**

2) in Platten,Plattenformat in cm x cm: 50 x 50; 100 x 100

 mit Druckdesign, **in Stein-, Beton oder Phantasieoptik,**

*teilweise Farbverlauf in der Planke,*

*einfarbige Kreise* $∅$ *40 cm geschnitten für den Einsatz bei 50 x 50 cm Platten für Farbindividualisierungen verfügbar,*

Oberfläche **geprägt**, *teilweise Dekorsynchron*,

Wegen **Farbkonzept** Dessin ………….., Dessinnummer des Belages eintragen

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Belag, Hersteller/Typ

 **'Forbo Allura 0.70'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

 '......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

**'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe'**,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

 07.01.2020

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail awt@forbo.com zur Verfügung.