

**Mustertext** für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

*Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages*

**Bodenbelag Allura Click Pro**

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582,*Click-Designbodenbelag mit patentiertem Verriegelungssystem,* **heterogen**, Bindemittelgehalt Typ I*,* ***Phthalatfrei****,*

*Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß* ***Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,***

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 33** (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 **7 dB**,

*Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3* ***15 dB****, im System mit Forbo Click Unterlagsmatte,*

**geeignet für Stuhlrollen** DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1**,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R 10** gemäß BGR 181,

**Art der Nutzung** geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke 5,0 mm,

**Nutzschichtdicke 0,55 mm**, *teilweise 4-seitig gefast,*

1) in Planken,Plankenformat in cm x cm: 121,2 x 18,7; 150,5 x 23,7 mit Druckdesign, **in Holzoptik,**

2) in Platten,Plattenformat in cm x cm: 60 x 31,7 mit Druckdesign, **in Stein-, Beton oder Phantasieoptik,**

Oberfläche **geprägt**, *teilweise Dekorsynchron*,

Wegen **Farbkonzept** Dessin ………….., Dessinnummer des Belages eintragen

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, *mit Nut und Feder verriegeln*,

Belag, Hersteller/Typ

**'Forbo Allura Click Pro'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Spezielle **Antirutsch- und Akustikmatte** für den Einsatz unter Allura Click Pro mit dauerelastischen Eigenschaften,

**Dicke 1,5 mm,** Rollenbreite 1 m, Rollenlänge 10 m,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 im System mit dem Bodenbelag Allura Click 0,55 **15 dB,**

Hersteller/Typ

**'Forbo Forbo Click Unterlagsmatte'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m² 07.01.2020

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail [awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com) zur Verfügung.