

**Mustertext** für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

*Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages*

**Bodenbelag Allura Ease**

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582,*zur losen Verlegung auf fachgerecht vorbereiteten Untergründen,* **heterogen**, Bindemittelgehalt Typ I*,* ***Phthalatfrei****,*

*Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß* ***Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,***

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 33** (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 **7 dB**,

**geeignet für Stuhlrollen** DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Bfl-s1**,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R 10** gemäß BGR 181,

Dicke 5,0 mm,

**Nutzschichtdicke 0,70 mm**, *4-seitig gefast,*

1) in Planken,Plankenformat in cm x cm: 120 x 19 mit Druckdesign, **in Holzoptik,**

2) in Platten,Plattenformat in cm x cm: 48 x 48 mit Druckdesign, **in Stein-, Beton oder Phantasieoptik,**

Oberfläche **geprägt**,

Wegen **Farbkonzept** Dessin ………….., Dessinnummer des Belages eintragen

auf fachgerecht vorbehandelten Untergrund, ***lose verlegen*,**

Belag, Hersteller/Typ

**'Forbo Allura Ease'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

07.01.2020

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail [awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com) zur Verfügung.