

**Mustertext** für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

*Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages*

**Bodenbelag Flotex Tiles**

Textiler Bodenbelag in **Flocktechnik** DIN EN 1307,

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 33** (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3 **19 dB**,

**geeignet für Stuhlrollen** DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **BFL-s1**,

Gesamtdicke **5,0 mm,**

Oberseite feinfaserig, **druckgemustert**,

*Rückseitenausrüstung mit* ***wasserundurchlässigem Vinylrücken****,*

Nutzschicht Polyamid,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund haftfixieren,

in Platten, Plattenformat in cm x cm: 50 x 50;  
  
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,

Wegen **Farbkonzept** **Dessin** ……………..,Designnummer des Belages eintragen

und wegen Beleuchtungskonzept **Lichtreflexionswert** ……………..,LR-WERT des Belages eintragen

Belag, Hersteller/Typ

**'Forbo Flotex Tiles'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

**'geeignete Dispersionsfixierung nach Herstellerangabe'**,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

15.04.2019

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49 5251 – 1803 213 und Mail [awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com) zur Verfügung.