Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Nadelvlies Forte Fliesen

Textiler Nadelvliesbodenbelag DIN EN 1307, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Vollbadimprägniert,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3    22 dB,

Schallabsorption EN ISO 354   αw = 0,20,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   BFL-s1,

Gesamtgewicht ca. 1350 g/m²,

Nadelvlies-Nutzschichtgewicht EN 984   ca. 400 g/m²,

Gesamtdicke ca. 6,2 mm,

in Platten, Plattenformat in cm x cm: 50 x 50;

Oberseite grobfaserig, meliert,

Nutzschicht 100% Polyamid,

Rückenschicht 100% recyceltes PES-Vlies,

Wärmedurchlasswiderstand 0,06 m² K/W,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund haftfixieren,

mindestens 12 Farben in der Standardkollektion.

Wegen Farbkonzept    Dessin                      ………………  Designnummer des Belages eintragen

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Nadelvlies Forte Fliesen' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 542 Dispersionsfixierung, oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

04.02.2025

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.