Mustertext für das Leistungsverzeichnis 

 Bodenbelag Modul´up compact                                           

Bodenbelag aus PVC, DIN EN 10582, heterogen, Phthalatfrei, 
mit PUR Oberflächenvergütung,
Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    4 dB,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,
					
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,	
Dicke  2,0 mm,
Nutzschichtdicke 0,70 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,
mit Druckdessin, 

Oberfläche glatt, 
						
Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen   
Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ………………, Angabe LRW des Bodenbelages

Lose auf vollflächig gespachtelten Untergrund verlegen,					
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Modul´up compact' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,	
										
Abrechnungseinheit: m²

Verschweißen des Bodenbelages aus PVC, heterogen, mit belagkonformer Schweißschnur,
Farbton dem Bodenbelag angepasst.

Abrechnungseinheit: m

Hersteller / Typ	
 'Forbo Schweißschnur' oder gleichwertig,
Hersteller / Typ
 '………………...………………'
vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m	

14.10.2021
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.