Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Nadelvlies Markant / Markant Graphic                              

Textiler Nadelvliesbodenbelag DIN EN 1307, 

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), 

Vollbadimprägniert, 

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3    ca. 21 dB, 

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung, ableitfähig, 

Ableitwiderstand max. 1 x 107 Ohm ISO 10965, 

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1  CFL-s1, 

Gesamtgewicht ca. 1200 g/m²,

Nutzschichteinsatzgewicht ca. 600 g/m²,

Nadelvlies-Nutzschichtgewicht EN 984   ca. 500 g/m², 

Gesamtdicke ca. 5,5 mm, 

Oberseite grobfaserig, meliert, 

Nutzschicht 100% Polyamid,  Rückenschicht 100% PES-Vlies,

Wärmedurchlasswiderstand 0,06 m² K/W,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund mit Fußbodenheizung, vollflächig kleben, 

Bahnenbreite 200 cm,  

Wegen Farbkonzept    Dessin                      ………………  Designnummer des Belages eintragen

Eventualposition bei ableitfähiger Verlegung, 
mit leitfähigem Klebstoff, einschl. durchlaufenden Kupferbändern 10/0,08 mm, kleben, Potentialausgleich wird gesondert vergütet.	
					
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Nadelvlies Markant' oder gleichwertig,
 'Forbo Nadelvlies Markant Graphic' oder gleichwertig,
					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',			
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²										
1.1.2023
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.