Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Allura Flex 1.00

Bodenbelag aus PVC, Unterschicht Trittschallrücken aus PVC-Schaumstoff DIN EN 651, 
heterogene Oberschicht, Phthalatfrei, 
Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,
Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    14 dB,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,
					
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,	
Dicke  5,0 mm,
Nutzschichtdicke 1,00 mm, teilweise 2- oder 4-seitig gefast,

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 	150 x 28; 120 x 20; 100 x 20;        
                                                                   	120 x 20 (Fischgrät) mit Druckdesign, in Holzoptik,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 	50 x 50; 100 x 100
                                                        		mit Druckdesign, in Stein-, Beton oder Phantasieoptik,
teilweise Farbverlauf in der Planke,

Oberfläche geprägt, teilweise Dekorsynchron,
						
Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen   
								
auf vollflächig gespachtelten Untergrund haftfixieren,						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Allura Flex 1.00' oder gleichwertig,					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Fixierung, Hersteller/Typ							
'geeignete Dispersionsfixierung nach Herstellerangabe',					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
	
07.01.2020
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.