**Dalle de moquette bouclée texturée en polyamide 6**

Mesure : m², par mètre carré, selon type

Code de mesure : surface nette

Matériau

Dalle de moquette tuftée en format 50 x 50 cm avec une structure de poil bouclée texturée. Le matériau des poils est composé de fils en polyamide 6 qui sont pour 100% colorés dans la masse.

La dalle de moquette est conforme à la classe d'utilisation 33 pour les projets intensifs.

Le poids des poils est de 605 gr/m² et le poids total de 4145 gr/m². La dalle est installée de la façon monolithique.

La dalle de moquette a un classement de feu Bfl-S1. La valeur d'absorption acoustique est de 0,15 aw, et la réduction du bruit d'impact est de 24 dB. Sur demande et sous conditions, le dos de la dalle de moquette peut être pourvu d'un support en feutre qui augmente encore le confort acoustique.

Le support Probac de la dalle de moquette est composé de charges minérales recyclées, d'une quantité limitée de bitume modifié et d'un non-tissé en polyester. Le support contient un minimum de 76 % de matières premières recyclées.

Le poids total de la dalle de moquette est composé de 61 % de matières premières recyclées.

Le motif du tapis est linéaire, et il existe un choix de 12 couleurs commerciales et couleurs pastel. La collection fait partie d'un concept comportant 3 modèles distincts.

Les chutes résultant de l'installation des dalles de moquette peuvent être reprises dans le cadre du programme de recyclage Back to the Floor, en concertation avec le fabricant.

Seule l'électricité verte provenant de sources renouvelables est utilisée dans la production. Cela fait partie du système de gestion environnementale efficace du fabricant, qui est certifié ISO 14001. La dalle de moquette bénéficie du label environnemental GUT et répond au label Indoor Air Comfort Gold.

L'usine qui produit la moquette doit également être certifiée ISO 9001, SA 8000 et OHSAS 18001.

L'analyse du cycle de vie (LCA) de la dalle de moquette est documentée dans une déclaration environnementale individuelle (EPD) qui permet d'obtenir des points supplémentaires dans le cadre du système de certification BREEAM pour les bâtiments durables.

Spécifications techniques selon EN 1307 et EN 14041

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description |  | Dalle de tapis tuftée à structure bouclée texturée |
| Dimension | EN 994 | 50 x 50 cm (16 pcs – 4 m²/boite) |
| Épaisseur totale | ISO 1765 | 6,4 mm |
| Épaisseur du velours | ISO1766 | 3,0 mm |
| Nombre de références |  | 12 coloris |
| Classification | EN-ISO 10874 | Classe 33 |
| Matière du velours |  | 100 % polyamide 6 |
| Méthode de teinture |  | 100 % Solution dyed (coloré dans la masse) |
| Densité du velours | ISO 1763 | 207.821 par m² |
| Poids du velours | ISO 8543 | 605 gr/m² |
| Poids total | ISO 8543 | 4145 gr/m² |
| Support | EN-ISO 23997 | Polyester |
| Dossier |  | Le Probac contient une charge minérale recyclé avec un faible montant de bitume modifié et un voile de polyester. Il contient plus que 76 % de matières recyclés. |
| Résistance à la chaise à roulettes | ISO 4918 | Minimum valeur R : ≥ 2,4 |
| Stabilité dimensionnelle | EN 986 | ≤ 0,2 % |
| Solidité des à la lumière | BS EN ISO 105 B02 | ≥ 5 |
| Stabilité dimensionnelle | BS EN 986 | ≤ 0,2 % |
| Réduction des bruits d’impact | ISO 717-2 | ΔLw =24 dB |
| Absorption acoustique | EN-ISO 354 | αw = 0,15 (H) |
| TVOC après 28 jours |  | ≤ 0.1 mg/m² - Eurofins Gold |
| Creating Better Environments : Electricité renouvelable |  | Les dalles de tapis sont fabriquées avec de l’électricité générée a 100 % à partir de sources 100 % renouvelables. |
| Matériaux recyclés |  | Contient plus de 60 % de contenu recycle par poids. |
| Ska |  | Répond aux critères Ska pour les revêtements de sol souples M12 dans les bureaux et les commerces de détail |
| Garantie |  | 10 ans |
| Mode de pose |  | Monolithique, tourné d’un quart, toutes directions |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | Bfl -s1, G, NCS |
| Résistance au glissement | EN 13893 | DS ≥ 0,30 |
| Accumulation charges électrostatiques | ISO 6356 | ≤ 2kV (Antistatique) |
| Résistance thermique | EN 12524 | 0,06 W/m-K |

Exécution et pose

La pose de la dalle se fait selon les instructions du chapitre 7 de la NIT262  du CTSC, pour l’exécution correcte des revêtements de sol textiles.

Si les dalles sont posées sur un plancher surélevé, celui-ci doit être conforme la norme NIT 230.

Le maître de l’ouvrage prévoit de l’espace pour stocker les dalles horizontalement dans un local sec et ventilé où la température intérieure est d’au moins 18 °C.

Il est essentiel que l’aire de pose soit à une température constante de 18 à 27°C et a une humidité relative de l’air de maximum 75 %, 48 heures avant, pendant et 24 heures après la pose.

Au minimum 24 heures avant la pose, les boites doivent être ouverts, afin que les dalles de tapis puissent s’acclimater. Ne pas empiler plus de 6 boîtes les unes sur les autres.

Lorsque les dalles ont été stockées ou livrées à des températures inférieures à 10°C, la période d’acclimatation doit être portée à 48 heures

Il faut garantir une température du sol entre 15 °C et 20°C maximum, ainsi qu’une humidité relative de l’air de maximum 75 % lors de l’égalisation et du collage. La sous-couche doit être conforme aux conseils du CTSC (NIT 189 et NIT 193), et être entièrement dégagée pour pouvoir commencer les travaux.

La pose de la dalle englobe également :

* La réparation des chapes en stabilisé avec des mortiers de ragréage adaptés offrant une résistance à la pression de ≥ 30 N/mm2 mesurée selon NEN-EN 13892-2:2002 au bout de 28 jours et une résistance à la flexion de ≥ 8 N/mm² mesurée selon NEN-EN 13892-2:2002 au bout de 28 jours. Ces mortiers doivent également porter le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière.
* La réparation des chapes anhydrites avec des mortiers de ragréage adaptés, à base de sulfate de calcium (hémi-hydrate-alpha) offrant une résistance à la pression de > 20,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 8,0 N/mm² selon NEN-EN 13892-2:2002 au bout de 28 jours, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et portant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière.
* Le contrôle selon la méthode CM du taux d’humidité de la chape. Pour une chape adhésive, il convient également de déterminer le taux d’humidité du béton d’isolation et du sol porteur.
* Le taux d’humidité maximum est de 2,0 % pour les chapes liées au ciment et de 0,5 % pour les chapes anhydrites.
* Si un chauffage par le sol est prévu, le taux d’humidité maximum admis est de 1,8 % pour les chapes liées au ciment et de 0,3 % pour les chapes anhydrites.
* En cas de pose sur un chauffage par le sol, le protocole de démarrage du chauffage par le sol doit être entièrement exécuté conformément aux directives du fournisseur et à la NIT 241 point 7.2.6. Éteindre le chauffage la veille de l’égalisation ; remettre le chauffage en marche au minimum 24 heures après la pose du revêtement de sol ; augmenter la température de l’eau par incréments de maximum 5 °C par jour. Les joints de la chape doivent être repris dans le revêtement de sol conformément aux directives de la NIT 241 point 7.2.5.
* La chape doit également être propre, sec en permanence et exempt de graisse et de salissures, conformément aux exigences indiquées dans le DIN 18 365.
* Chape à base de ciment
  + - * Un primaire est toujours appliqué ; il doit être adapté à la nature de la chape et à la nature des produits d’égalisation. Le primaire présente un poids spécifique de 1,01 kg/l et un rendement de 50-75 gr/m² sur des sols fermés et 100-200 gr/m² sur des sols poreux ; il doit en outre porter le label EC1+ conformément à EN 13999-2/4 et l’écolabel.
      * L’égalisation obligatoire de toute la surface en une épaisseur de chape minimum de 2 mm, avec une résistance à la pression de > 34,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 9,0 N/mm² selon NEN-EN 13892-2:2002 au bout de 28 jours, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et présentant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière. Ce dernier offrira un rendement de 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur de couche avec un emballage de 23 kg.
      * Les produits d’égalisation existants qui ne nécessitent pas de primaire avec une résistance à la pression de > 33,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 11,0 N/mm² selon NEN-EN 13892-2:2002 au bout de 28 jours, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et présentant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière. Ce dernier offrira un rendement de 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur de couche avec un emballage de 23 kg.
* Chape anhydrite
  + - * L’application sur la chape en anhydrite synthétique d’un apprêt adapté à base de dispersion acrylique présentant un poids spécifique de 1,01 kg/l et un rendement de 50-75 gr/m² sur des sols fermés et 100-200 gr/m² sur des sols poreux ; ce produit doit en outre porter le label EC1+ conformément à EN 13999-2/4 et l’écolabel.
      * Ce produit doit être recommandé par le fabricant de la moquette.
      * Il est obligé d’égaliser toute la surface en une épaisseur minimale de 2 mm, avec une égalisation à base de sulfate de calcium (hémi-hydrate-alpha) offrant une résistance à la pression de > 35,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 9,0 N/mm² selon NEN-EN 13892-2:2002 au bout de 28 jours, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et présentant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière. Ce dernier offrira un rendement de 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur de couche avec un emballage de 23 kg.
      * Les produits d’égalisation existants qui ne nécessitent pas de primaire à base de sulfate de calcium (hémi-hydrate-alpha) présentant une teneur particulièrement élevée en liants et offrant une résistance à la pression de > 30,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 11,0 N/mm² selon NEN-EN 13892-2:2002 au bout de 28 jours, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et présentant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière. Ce dernier offrira un rendement de 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur de couche avec un emballage de 23 kg.
* L’épaisseur de la couche et la résistance de l’égalisation sont fonction de la charge ponctuelle permanente et de la nature du trafic.
* La couche d’égalisation sera poncée pour obtenir une surface parfaitement plane.
* Utiliser dans une même pièce des dalles d’un même lot et dont les numéros de lot se suivent.
* Les dalles sont installées conforme les consignes de pose et dans le motif de pose demandé.
* L’encollage des dalles se fait à l’aide un fixateur (colle de déménagement) suivant les consignes du fabricant. L’adhésif est à base d’acrylique à dispersion et présente une densité spécifique de 1,04 kg/l et une consommation de 50-100 gr/m² pour sols fermés et de 100-150 gr/m² pour sols poreuses. Il doit en outre porter le label EC1 Plus. Le lit de colle doit être devenu totalement transparent avant la pose des dalles, qui doivent ensuite être cylindrées soigneusement.
* Dans le cas des charges très lourdes un encollage fixe est recommandé.
* La dalle est finie contre le mur en fonction de la plinthe choisie.
* Nettoyage du revêtement de sol, y compris l’élimination de la colle excédentaire.

Protection

Le revêtement de sol doit être protégé pendant toute la durée des travaux sur le chantier. L’entrepreneur choisira pour cela un film de protection adapté ou une protection similaire, en fonction des charges et de la circulation attendues sur le chantier. Le but recherché est de préserver le caractère neuf du revêtement de sol, sans éraflure ni dommages mécaniques.

Entretien et soin du revêtement de sol

Une fiche technique fournissant les instructions de nettoyage doit être fournie à l’architecte et au maître de l’ouvrage pendant la réunion de chantier. Les instructions de nettoyage prescrites par le fabricant doivent être scrupuleusement respectées. Assurer l'utilisation de roues dures sous les fauteuils roulants.

Mesures préventives

Prévoyez un paillasson tufté avec fils grattant d’environ 9 mm d’épaisseur et environ 4700 gr/m² avec un poil coupé 5/32” 100 % Econyl nylon et ancré dans un endos en vinyle Everfort. Le paillasson doit être prévu à toutes les entrées du bâtiment, être adapté à l’intensité du trafic et toujours mesurer de préférence au moins 6 m de longueur.

Assurance de garantie spéciale pour les chantiers de plus de 2.000 m²

Une assurance de garantie de 10 ans est prévue par le fabricant du revêtement de sol, tant sur le produit que sur l’exécution.

Cette assurance de garantie n’est cependant octroyée que si le maître de l’ouvrage fait appel à une entreprise de pose reconnue par le fabricant.

À cette fin, l’entrepreneur général / maître de l’ouvrage / entreprise de pose autorisent le fabricant à effectuer des contrôles réguliers sur le chantier, selon une procédure déterminée à l’avance.

1. Inscription au cahier des charges
   1. Adjudication / demande de prix entrepreneur général
   2. Demande au maître de l’ouvrage
2. Demande écrite de la garantie assurée par l’entreprise de pose
3. Conseils techniques
4. Contrôle avant la pose
5. Contrôle pendant la pose
6. Contrôle définitif et rapport définitif incluant le montant assuré
7. Délivrance de la garantie en cas d’avis positif à l’entreprise de pose
8. Inspection éventuelle en cours de garantie

Le fabricant applique les pourcentages d’amortissement suivants, y compris en cas de compensation en nature :

1ière année de garantie : remboursement à 100 % du montant total ;

2ième et 3ième années de garantie : remboursement à 85 % du montant total ;

4ième et 5ième années de garantie : remboursement à 60 % du montant total ;

6ième et 7ième années de garantie : remboursement à 30 % du montant total ;

de la 8ième à la 10ième année de garantie : remboursement à 20 % du montant total.