Februari 2019

Linoleum 2,5 mm dikte in tegels 61,5 x 61,5 cm met gemarmerde structuur
Meting: m², per vierkante meter, volgens type
Meetcode: netto oppervlakte
Materiaal
Linoleum met gemarmerde structuur 2,5 mm dik in tegels van 61,5 x 61,5 cm voor zeer zwaar commercieel gebruik klasse 34.
Linoleum bestaat uit geoxideerde lijnolie en natuurlijke harsen met toevoeging van houtmeel, kalksteen, jute en ecologisch verantwoorde kleurpigmenten. De linoleummassa is gekalanderd op een juteweefsel, de jute-doekdrager is daarbij vooreerst uitgevlakt met eenzelfde kleur linoleummassa, om het doortekenen van de jutedrager te voorkomen.
Op het einde van de productie is fabrieksmatig een cross-linked UV uitgeharde, watergedragen, vuilwerende dubbele beschermlaag (Topshield) aangebracht, die herstelbaar is en die polymerisatie na installatie overbodig maakt.
De kleur en de structuur zijn te kiezen door de ontwerper uit het volledige productiegamma van de fabrikant, bestaande uit minimaal 90 kleuren en 5 dessins gaande van een zacht gemarmerde structuur tot een sterk gemarmerde structuur met tot 8 kleurvariaties.
De productie van linoleum 2,5 mm is CO2 neutraal volgens de UL gecertificeerde EPD.

Het linoleum is erkend door het British Allergy Foundation en bevat het Allergy UK seal of approval.  

Het linoleum bevat volgende milieulabels: Nature Plus, Umweltzeichen, Der Blauer Engel en Nordic Environmental Swan Label dat deel uitmaakt van een effectief milieubeheersysteem dat ISO 14001 gecertifieerd is.
De fabriek die het linoleum produceert dient ISO 9001 gecertifieerd te zijn.
De Life Cycle Assessment(LCA)  is vastgelegd in een milieuproductverklaring EPD.

Technische eigenschappen linoleum volgens EN-ISO 24011 en EN 14041

	Totale dikte 
	EN-ISO 24346
	2,5 mm

	Toplaag
	
	Topshield

	Huishoudelijk gebruik 
	EN-ISO 10874
	Klasse 23

	Commercieel gebruik 
	EN-ISO 10874
	Klasse 34

	Industrieel gebruik 
	EN-ISO 10874
	Klasse 43

	Collectieomvang
	
	90 kleuren

	Afmetingen 
	
	61,5 x 61,5 cm

	Totaal gewicht 
	EN-ISO 23997
	2900 gr/m²

	Indrukbestendigheid 
typische waarde
	EN-ISO 24343-1
	≤ 0,15 mm
~ 0,08 mm

	Rolstoelbestendigheid 
	ISO 4918/EN 425
	Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen

	Kleurechtheid 
	ISO 105-B02 
	Methode 3: Blauwschaal minimum 6

	Flexibiliteit 
	EN-ISO 24344
	( 40 mm

	Weerstand tegen chemicaliën 
	EN-ISO 26987
	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.

	Bacteriostatische eigenschappen
Met of zonder gelaste naad
	
	Bacteriostatische eigenschappen zelfs tegen de MRSA bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.

	Slipweerstand 
	DIN 51130
	R9

	Contactgeluidsreductie 
	EN-ISO 712-2
	≤ 5 dB

	Geschikt voor vloerverwarming
	
	Ja

	Levenscyclusanalyse
	
	LCA is de basis voor het veilig stellen van de laagste milieu-impact.

	CO2
	
	Productie is CO2 neutraal.

	Hernieuwbare elektriciteit
	
	Productie met 100 % elektriciteit van hernieuwbare bronnen.


	Natuurlijke materialen
	
	94 - 98% natuurlijke materialen

PEFC gecertificeerd houtmeel

Vrij van pvc, PET, synthetische rubber en weekmakers

	Gerecycleerd materiaal
	
	Bevat een groot aandeel gerecycled materiaal.

	Productcode
	EN 14041
	0100201_DoP_306

	Brandgedrag 
	EN 13501-1
	Cfl-s1,G,CS    Bfl-s1 op aanvraag

	Slipweerstand
	EN 13893
	µ ≥ 0,30

	Statische elektriciteit 
	EN 1815
	< 2 kV

	Warmtegeleidingscoëfficiënt 
	EN 12524
	0,17 W/m·K

	Binnenluchtkwaliteit 

TVOC na 28 dagen
	EN 16516
	< 0,05 mg/m³

	Inhoud van specifieke gevaarlijke substanties
	EN 14041
	Conform

Niet actief toegevoegd


Uitvoering en plaatsing
Het linoleum wordt door de fabrikant van de verhoogde vloer fabrieksmatig aangebracht.

De verhoogde vloer voldoet aan de leidraad TV 230 van het WTCB.

Bescherming
De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te

worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie

van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.
Onderhoud & vloerverzorging

Technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.

Preventieve maatregelen
Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca. 10 mm dik en ca. 3.700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.  

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de linoleum, zowel op het product als op de uitvoering.
De garantieverzekering is alleen maar toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:
1. Inschrijven in lastenboek

a. Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

b. Vraag opdrachtgever

2. Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

3. Technisch advies

4. Nazicht vóór plaatsing

5. Nazicht tijdens plaatsing

6. Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

7. Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

8. Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100% vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85% vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60% vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30% vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20% vergoeding van het totaalbedrag.
