Linoleum met gemarmerde structuur in tegels van 61,5 x 61,5 cm – Dikte 2,5 mm

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Linoleum met gemarmerde structuur in tegels van 61,5 op 61,5 cm. Het linoleum is geschikt voor zeer zwaar commercieel en normaal industrieel gebruik klasse 34/43. De dikte van het linoleum is 2,5 mm.  De tegels worden verwerkt door de fabrikant van de verhoogde vloerpanelen.

De collectie omvat minstens 90 kleuren en er kan een keuze gemaakt worden uit 5 verschillende designreeksen.

Linoleum bestaat voor 97% uit natuurlijke grondstoffen waaronder lijnzaadolie, harsen, houtmeel, kalksteen, jute en ecologisch verantwoorde kleurpigmenten. 72% van deze grondstoffen zijn hernieuwbaar en 43% betreft gerecycleerde grondstoffen. Het linoleum bevat geen kurk.

In de aanvangsfase van de productie wordt het jutedoek dichtgestreken met een linoleumpasta samengesteld op basis van gerecycleerd linoleum die deels afkomstig is van oude “end-of-life” linoleumvloeren die circulair herbruikt worden. Hierdoor wordt de jutedoordruk zoveel mogelijk voorkomen. Dit unieke productieproces zorgt ervoor dat het linoleum na installatie een mooie vlakke uitstraling kan garanderen.

Op het einde van het productieproces wordt het linoleum fabrieksmatig van een watergedragen primer- en laklaag voorzien die met UV licht gecrosslinkt wordt tot een niet verwijderbare performante beschermlaag (Topshield Pro of gelijkwaardig). Een aanzienlijk esthetisch voordeel van deze finishlaag is dat ze volledig egaal is en een attractieve matte optiek aan het vloeroppervlak geeft.  De beschermlaag maakt het gebruik van extra boen- en waslagen overbodig, zorgt voor een makkelijk onderhoud en bezorgt het linoleum een optimale kras- en vlekbestendigheid.

Het linoleum is erkend door het British Allergy Foundation en bevat het Allergy UK seal of approval.

Via het “Back to the Floor” recycle programma van de fabrikant kunnen snijrestanten van de installatie retour genomen worden om bij de productie van nieuw linoleum te worden herbruikt.

Het linoleum bevat meerdere onafhankelijk geattesteerde milieulabels zoals Nature Plus, Umweltzeichen, Der Blauer Engel en het Nordic Swan Environmental label, …

De fabrikant maakt tijdens zijn productieproces enkel gebruik van groene stroom en beschikt ook over een op LCA gebaseerd milieubeheersysteem dat ISO 14001 gecertifieerd is. Er is een separate onafhankelijk opgestelde EPD beschikbaar die aangeeft dat het linoleum klimaatpositief geproduceerd wordt.

De fabriek die het linoleum produceert is ISO 9001, SA 8000 en OHSAS 18001 gecertificeerd.

Technische eigenschappen linoleum volgens EN-ISO 24011 en EN 14041

| Totale dikte | EN-ISO 24346 | 2,5 mm |
| --- | --- | --- |
| Toplaag |  | Topshield Pro |
| Huishoudelijk gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 23 |
| Commercieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 34 |
| Industrieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 43 |
| Collectieomvang |  | 90 kleuren |
| Formaat tegels | EN-ISO 24341 | 61,5 x 61,5 cm |
| Totaalgewicht | EN-ISO 23997 | 2900 gr/m² |
| Indrukbestendigheid typische waarde | EN-ISO 24343-1 | ≤ 0,15 mm ~ 0,08 mm |
| Rolstoelbestendigheid | ISO 4918/EN 425 | Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen |
| Kleurechtheid | ISO 105-B02 | Methode 3: Blauwschaal minimum 6 |
| Flexibiliteit | EN-ISO 24344 | ( 40 mm |
| Weerstand tegen chemicaliën | EN-ISO 26987 | Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën. |
| Bacteriostatische eigenschappen Met of zonder gelaste naad |  | Bacteriostatische eigenschappen zelfs tegen de MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria. |
| Slipweerstand | DIN 51130 | R9 |
| Contactgeluidsreductie | EN-ISO 712-2 | ≤ 5 dB |
| Geschikt voor vloerverwarming |  | Ja |
| Levenscyclusanalyse |  | LCA is de basis voor het veiligstellen van de laagste milieu-impact. |
| CO2 |  | Productie is CO2 neutraal. |
| Hernieuwbare elektriciteit |  | Productie met 100% elektriciteit van hernieuwbare bronnen. |
| Natuurlijke materialen |  | 94 - 98% natuurlijke materialen PEFC gecertificeerd houtmeel Vrij van pvc, PET, synthetische rubber en weekmakers |
| Gerecycleerd materiaal |  | Bevat 43% gerecycled materiaal |
| Back to the Floor |  | Snijrestanten van de installatie kunnen retour genomen worden ter recycling. Ook in de “end-of-life” fase kan het linoleum gerecycleerd worden. |
| Productcode | EN 14041 | 0100201_DoP_306 |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | Cfl-s1, G, CS Bfl-s1 op aanvraag |
| Slipweerstand | EN 13893 | µ ≥ 0,30 |
| Statische elektriciteit | EN 1815 | < 2 kV |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 12524 | 0,17 W/m·K |
| Binnenlucht kwaliteit TVOC na 28 dagen | EN 16516 | < 0,01 mg/m³ |
| Inhoud van specifieke gevaarlijke substanties | EN 14041 | In regel met de REACH richtlijnen. |

Installatie

De verwerking van de linoleumtegels gebeurt door de fabrikant van de verhoogde vloerdelen. De verhoogde vloer moet conform de TV230 van Buildwise zijn uitgevoerd (WTCB).

Bescherming

De vloerbekleding moet gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en het werfverkeer. Het doel hiervan is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen. Kleef nooit kleefband op de afgewerkte vloeroppervlakte. Dit kan leiden tot verkleuringen.

Onderhoud & vloerverzorging

De technische fiche met schoonmaakinstructies moet aan de architect en de bouwheer bezorgd worden tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, moeten accuraat opgevolgd worden in functie van de 10-jarige productgarantie. Stem de onderhoudsfrequentie af op de mate van vervuiling.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt voorzien van effectieve schraapgarens met een dikte van ca. 9 mm en een gewicht van ca. 3.700 gram/m². Het poolmateriaal is samengesteld uit 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex en is pigment gekleurd. Het betreft een gesneden pool 5/32” die wordt verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing die voldoet aan de Bfl-S1 brandklasse. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw en is bij voorkeur telkens minimum 6 m lang. Onafhankelijke studies wijzen uit dat deze 95% van het vocht en het vuil van de schoenzool verwijdert.

Bij bepaalde projecten kan het nuttig zijn schraapzones te voorzien in de buitenzone. Deze kunnen bestaan uit metalen roosters of rubber ringmatten.

Zorg er tevens voor dat de poten van het gebruikte meubilair voorzien zijn van geschikte beschermdoppen uit zacht pvc, PTFE of vilt. Zwenkwielen van bureaustoelen moeten voorzien zijn van “zachte” wielen. Zo kan krasvorming en vroegtijdige slijtage van de vloerbedekking vermeden worden.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de linoleum, zowel op het product als op de uitvoering.

De garantieverzekering is alleen maar toegekend als er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100% vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85% vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60% vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30% vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20% vergoeding van het totaalbedrag.