Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Sphera® Elite b+

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10581, homogen, Bindemittelgehalt Typ I,  Phthalatfrei, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

Recyclinganteil mindestens 43%, Anteil biobasierter Rohstoffe mind. 23%,

Kreislaufwirtschaftsanforderung zur Reduzierung des Rohstoffbedarfes von Bauprodukten: Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages verpflichtet sich, bei Objekten ab 1000 m², die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen, um diese im Rahmen des werkseigenen Rücknahme-Programms zum Umweltschutz zu recyceln und diese als Rohstoff bei der Herstellung neuer Beläge wiederzuverwerten.

Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verlegebetrieb.

Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,

Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    4 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,

beständig gegen Chemikalien,

Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke  2,0 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,

chipgemustert,

mit werkseitiger Oberflächenvergütung SMART top,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

mindestens 18 Farben in der Standardkollektion.

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ………………, Angabe LRW des Bodenbelages

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Sphera® Elite b+' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 622 Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Verschweißen des Bodenbelages aus PVC ohne Träger, homogen, mit belagkonformer Schweißschnur,

Farbton dem Bodenbelag angepasst.

Hersteller / Typ

'Forbo Schweißschnur' oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m

29.01.2026

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.