Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag flotex® by STARCK    vortex   artist   twilight

Textiler Bodenbelag in Flocktechnik DIN EN 1307,  Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3     20 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   BFL-s1,

Gesamtdicke    4,3 mm,

Oberseite feinfaserig, druckgemustert,

vortex und artist mit 200 x 200 cm Rapport,

Rückseitenausrüstung mit wasserundurchlässigem Vinylrücken,

Nutzschicht Polyamid,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund,

vollflächig kleben, Bahnenbreite 200 cm, 

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,

Jedes Design hat 4 verschiedene Musterverläufe die untereinander kombinierbar sind.

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Flotex by STARCK vortex' oder gleichwertig,

'Forbo Flotex by STARCK artist' oder gleichwertig,

'Forbo Flotex by STARK twilight oder gleichwertig,

Wegen Farbkonzept    Dessin 1                     ……………..,Designnummer des Belages eintragen

Wegen Farbkonzept    Dessin 2                     ……………..,Designnummer des Belages eintragen

Wegen Farbkonzept    Dessin 3                     ……………..,Designnummer des Belages eintragen

Wegen Farbkonzept    Dessin 4                     ……………..,Designnummer des Belages eintragen

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 622 Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

04.02.2025

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.