Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Allura Click Flexcore

Bodenbelag aus Vinyl, mit Schaumstoffrücken DIN EN ISO 11638 Click-Designbodenbelag mit patentiertem Verriegelungssystem zur losen Verlegung, heterogen,  Bindemittelgehalt Typ I,  Phthalatfrei, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

Kreislaufwirtschaftsanforderung zur Reduzierung des Rohstoffbedarfes von Bauprodukten: Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages verpflichtet sich, bei Objekten ab 1000 m², die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen, um diese im Rahmen des werkseigenen Rücknahme-Programms zum Umweltschutz zu recyceln und diese als Rohstoff bei der Herstellung neuer Beläge wiederzuverwerten.

Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verlegebetrieb.

Recyclinganteil ca. 50%,

Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,

Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    20 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,

Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke  6,3 mm,

Nutzschichtdicke 0,55 mm, 4-seitig gefast, teilweise dekorsynchrone Prägung,

Dimensionsstabilität gemäß EN ISO 23999 < 0,05%,

mindestens 20 Farben in der Standardkollektion.

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 121,2 x 18,7 cm;  150,5 x 23,7 cm   mit Druckdesign, in Holzoptik,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 60 x 31,7 cm mit Druckdesign, in Stein- oder Betonoptik,

Oberfläche geprägt,

Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen

auf vorbereiteten Untergrund, lose verlegen, mit Nut und Feder verriegeln,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Allura Click Flexcore' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²	           	           							19.07.2024

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.