Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Linoleum Marmoleum Sport 4,0 mm

Sportbodenbelag aus Linoleum DIN EN 14904, ohne werkseitigem Oberflächenschutz,

Kreislaufwirtschaftsanforderung zur Reduzierung des Rohstoffbedarfes von Bauprodukten: Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages verpflichtet sich, bei Objekten ab 1000 m², die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen, um diese im Rahmen des werkseigenen Rücknahme-Programms zum Umweltschutz zu recyceln und diese als Rohstoff bei der Herstellung neuer Beläge wiederzuverwerten.

Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verlegebetrieb.

Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815     max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2    ca. 6 dB,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1, brandtoxikologisch unbedenklich,

beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut,

Dicke 4,0 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,

Oberfläche glatt, marmoriert,

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ………………, Angabe LRW des Bodenbelages

Geeignet für Sporthallen gemäß DIN V 18032-2; DIN EN 14904;

Linoleumschicht homogen auf Jutegewebe,

auf geeigneten Sport-Untergrund kleben,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Marmoleum Sport 4,0 mm' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 611 Linoleum Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum,

Bahnenbreite 200 cm, mit Schmelzdraht, dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ

'Forbo Marmoweld' oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m

Spielfeldmarkierungen einmessen und mit PUR-Farbe fachgerecht aufzeichnen;

Ausführung gemäß Zeichnung; Zeichnungs-Nr……

Abrechnungseinheit: m									       19.08.2022

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.