Vinyle antidérapant hétérogène R10 + siphon + revêtement mural en vinyle

Mesure : m², par mètre carré, selon type

Code de mesure : surface nette

Matériau vinyle de sécurité

Vinyle de sécurité hétérogène à base de rouleau de 2M de large avec une épaisseur de 2 mm.  Les propriétés antidérapantes R10 selon DIN 51130 sont garanties pendant toute la durée de vie du revêtement de sol, grâce à l'utilisation de particules de quartz et de carborundum ou de cristaux recyclés transparents dispersés.

Vous pouvez choisir parmi 5 gammes avec une couche d'usure colorée de 0,70 mm.  La couche de finition PUR Pearl donne au sol une apparence supérieure tout en rendant les griffes et les saletés moins visibles et offrant des propriétés de nettoyage excellentes.

Ces gammes ont été spécialement conçues pour être utilisées dans les pièces humides et sont associées à un revêtement mural en vinyle de couleur assortie et avec un chiffon en PVC.

Le vinyle compact est conforme à la classe d'utilisation 34/43 pour usage intensif et des applications industrielles modérées.   La valeur typique de résistance à l'indentation selon la norme EN 24343-1 est de 0,04 mm.

Le vinyle est produit à l'aide d'une technologie sans phtalates et le support du revêtement de sol contient au moins 24 % de matières premières recyclées.

Les chutes de provenant de la pose du revêtement de sol peuvent être renvoyées dans le cadre du programme de recyclage « Back to the Floor » du fabricant.

Fabrication 100% européenne avec du courant vert provenant de sources renouvelables. Cela fait partie d’un système de gestion environnementale efficace certifié ISO 14001. Une EPD qui a été préparée par une partie indépendante est disponible.

Le vinyle doit satisfaire aux directives Reach et porte le certificat d’emissions Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

L’usine qui produit le vinyle doit être certifiée ISO 9001.

Spécifications techniques selon EN-ISO 10852, EN 13845 et EN 14401

| Épaisseur totale | EN-ISO 24346 | 2,0 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finish |  | PUR Pearl |  |  |  |  |
| Épaisseur de la couche d’usure | EN-ISO 24340 | 0,7 mm |  |  |  |  |
| N° de couleurs disponibles |  | 69 |  |  |  |  |
| Usage commercial | EN-ISO 10874 | Classe 34 |  |  |  |  |
| Usage industriel | EN-ISO 10874 | Classe 43 |  |  |  |  |
| Largeur du rouleau | EN-ISO 24341 | 2,00 m |  |  |  |  |
| Longueur du rouleau | EN-ISO 24341 | ≤ 27 m |  |  |  |  |
| Poids total | EN-ISO 23997 | 2750 g/m² |  |  |  |  |
| Réduction du bruit d’impact | EN ISO 717-2 | 5 dB |  |  |  |  |
| Stabilité dimensionnelle | EN-ISO 23999 | < 0,1 % |  |  |  |  |
| Résistance aux chaises à roulettes | ISO 4918 | Oui |  |  |  |  |
| Résistance aux poinçonnements | EN-ISO 24343-1 | Norme ≤ 0,10 mm (valeur typique 0.04mm) |  |  |  |  |
| Résistance à la décoloration | EN-ISO 105 B-02 | ≥ 6 |  |  |  |  |
| Emissions après 28 jours |  | ≤ 0.01 mg/m³ - Indoor Air Comfort Gold |  |  |  |  |
| Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | Très bien |  |  |  |  |
| Flexibilité | EN-ISO 24344 |  10 mm |  |  |  |  |
| Utilisation en locaux humides |  | Oui |  |  |  |  |
|  |  | Avec chaussures; Pieds-nus. |
| Résistance au glissement | EN 13845 Annex C | ESf | - | - | ESb | ESb |
|  | DIN 51130 | R10 | - | - | R10 | R10 |
|  | DIN 51097 | - | - | - | Classe C | Classe B |
| Electricité verte |  | 100 % |  |  |  |  |
| Matière recyclée |  | ≥ 24% |  |  |  |  |
| Programme de collecte des chutes |  | Back to the Floor |  |  |  |  |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | Bfl,s1 |  |  |  |  |
| Conductivité thermique | EN 12524 | 0,25 W/mK |  |  |  |  |
| Tension corporelle | EN 1815 | ≤ 2kV (antistatique) |  |  |  |  |

Exécution et pose

Seuls les installateurs ayant reçu une formation à cet effet sont autorisés à effectuer l'installation d'une pièce humide.  Demandez des garanties à votre installateur !

Le concept prévoit que l'aménagement de la pièce tienne compte dès le début de :

- la pose d'un revêtement de sol en PVC conformément aux prescriptions du fabricant, en tenant compte des relevés sur les bords et d'une évacuation des eaux usées vers un ou plusieurs siphons de sol.

- l'emplacement du siphon, à minimum 30 cm de distance du mur

- du support, avec respect des pentes autour du siphon et plus loin, minimum 1 cm par mc à partir du siphon, maximum 2 cm/m -> indiquer pour les chapes

- le support doit se raccorder de niveau à la paroi sur une distance de 5 cm de large afin de permettre un raccord parfait de la plinthe à la paroi.

Pour la mise en œuvre, on emploie divers accessoires, comme :

- un avaloir avec siphon et coupe-odeur (à poser par l'installateur sanitaire avant les travaux de chape)

celui-ci doit être approuvé par le fabricant du revêtement de sol et être livré par l'entreprise qui pose le revêtement de sol. La pose de l'avaloir doit se faire par un installateur sanitaire agréé avant le début des travaux de chape.

Avaloir rond en plastique, conçu pour garantir l'étanchéité avec le revêtement de sol souple.

Évacuation verticale ou horizontale de diamètre 50 mm.

Une évacuation verticale ou latérale doit être prévue en fonction des possibilités d'intégration.

Le débit d'évacuation minimal est de 2 l/s. Une bague de serrage doit être prévue pour fixer le revêtement en vinyle.

Le coupe-odeur est amovible et nettoyable.

- profilé creux de plinthe

- profilé de transition du revêtement mural au revêtement de sol

La pose du vinyle se fait selon les instructions du chapitre 7 de la NIT 241 du CTSC, pour l’exécution correcte des revêtements de sol souples.

Le maître de l’ouvrage prévoit de l’espace pour stocker les rouleaux de vinyle dans un local sec et ventilé où la température extérieure est d’au moins 17 °C.

Le vinyle ne peut pas être posé si la température est inférieure à 18 °C. Il faut garantir une température du sol minimum de 15 °C et une humidité relative de l’air de maximum 75 % lors de l’égalisation et du collage. La sous-couche doit être conforme aux conseils du CTSC (NIT 189 et NIT 193), et être entièrement dégagée pour pouvoir commencer les travaux. La pose du vinyle englobe également :

- La réparation des chapes en stabilisé avec des mortiers de ragréage adaptés offrant une résistance à la pression ≥ 30 N/mm2 mesurée selon NEN-EN 13892-2 et une résistance à la flexion de ≥ 8 N/mm² selon NEN-EN 13892.  Ces mortiers doivent également être prévu de l’Emicode EC1+ et porter l’étiquette 90 % moins de poussière.

- La réparation des chapes anhydrites avec des mortiers de ragréage adaptés, à base de sulfate de calcium (hémi-hydrate-alpha) offrant une résistance à la pression de > 20,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 8,0 N/mm² selon NEN-EN 13892, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et portant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière.

- Le contrôle selon la méthode CM du taux d’humidité de la chape. Pour une chape adhésive, il convient également de déterminer le taux d’humidité du béton d’isolation et du sol porteur.

- Le taux d’humidité maximum est de 2,0 % pour les chapes liées au ciment et de 0,5 % pour les chapes anhydrites.

- Si un chauffage par le sol est prévu, le taux d’humidité maximum admis est de 1,8 % pour les chapes liées au ciment et de 0,3 % pour les chapes anhydrites.

- En cas de pose sur un chauffage par le sol, le protocole de démarrage du chauffage par le sol doit être entièrement exécuté conformément aux directives du fournisseur et à la NIT 241 point 7.2.6. Éteindre le chauffage la veille de l’égalisation ; remettre le chauffage en marche au minimum 24 heures après la pose du revêtement de sol ; augmenter la température de l’eau par incréments de maximum 5 °C par jour. Les joints de la chape doivent être repris dans le revêtement de sol conformément aux directives de la NIT 241 point 7.2.5.

- La chape doit également être propre, sec en permanence et exempt de graisse et de salissures, conformément aux exigences indiquées dans le DIN 18 365.

Chape à base de ciment

      - Un primaire est toujours appliqué ; il doit être adapté à la nature de la chape et à la nature des produits d’égalisation. Le primaire présente un poids spécifique de 1,01 kg/l et un rendement de 100-200 g/m² ; il doit en outre porter le label EC1+ conformément à EN 13999-2/4 et l’écolabel.

      - L’égalisation obligatoire de toute la surface en une épaisseur de chape minimum de 2 mm, avec une résistance à la pression de > 34,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 9,0 N/mm² selon NEN-EN 13892, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et présentant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière. Ce dernier offrira un rendement de 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur de couche.

      - Les produits d’égalisation existants qui ne nécessitent pas de primaire avec une résistance à la pression de > 33,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 11,0 N/mm² selon NEN-EN 13892, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et présentant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière. Ce dernier offrira un rendement de 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur de couche.

Chape anhydrite

      - L’application sur la chape en anhydrite synthétique d’un apprêt adapté à base de dispersion acrylique présentant un poids spécifique de 1,01 kg/l et un rendement de 100-200 g /m² ; ce produit doit en outre porter le label EC1+ conformément à EN 13999-2/4 et l’écolabel.

      - Ce produit doit être recommandé par le fabricant de vinyle.

      - L’égalisation obligatoire de toute la surface en une épaisseur de chape minimum de 2 mm, avec une égalisation à base de sulfate de calcium (hémi-hydrate-alpha) offrant une résistance à la pression de > 35,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 9,0 N/mm² selon NEN-EN 13892, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et présentant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière. Ce dernier offrira un rendement de 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur de couche.

      - Les produits d’égalisation existants qui ne nécessitent pas de primaire à base de sulfate de calcium (hémi-hydrate-alpha) présentant une teneur particulièrement élevée en liants et offrant une résistance à la pression de > 30,0 N/mm² et une résistance à la flexion de 11,0 N/mm² selon NEN-EN 13892, à appliquer après avoir consulté le fabricant, et présentant le label EC1+ et l’étiquette 90 % moins de poussière. Ce dernier offrira un rendement de 1,5 kg/m² par mm d’épaisseur de couche.

- L’épaisseur de la couche et la résistance de l’égalisation sont fonction de la charge ponctuelle permanente et de la nature du trafic.

- La couche d’égalisation sera poncée pour obtenir une surface parfaitement plane.

- Utiliser dans une même pièce devant être de même couleur les mêmes numéros de lot et des numéros de rouleau consécutifs afin d’éviter les différences de couleur et de structure.

- Sauf indication contraire, les lés sont posés en sens alterné.

- Après la pose du profilé d'angle avec de la colle de contact, le lé est posé. Tenez compte dans ce cas de relevés de plinthe de 10 à 12 cm. Dans la mesure où les dimensions le permettent, évitez tout joint dans la pièce, ou alors le plus loin possible du siphon et de la douche. Les lés ne peuvent pas présenter de plis ou d'ondulations, et leur raccord doit se faire à minimum 50 cm du siphon.

- Les remontées en plinthe doivent être collé à l’aide d’une colle contacte à base d’eau !

- Découpez au niveau du siphon un diamètre plus petit que celui de la bague, de sorte que vous puissiez serrer le revêtement de sol dans le siphon à l'aide de la bague à visser.

- Formez un relevé de plinthe avec le revêtement pour réaliser les coins entrants et sortants.

- Les coins entrants sont coupés à 45° pour faciliter la soudure, les coins sortants sont coupés à 45° de chaque côté du bord; un pan triangulaire y est ensuite posé et soudé.

- Le vinyle doit être collé avec un type de colle à base de dispersion acrylique de qualité présentant un poids spécifique de 1,27 kg/l et un rendement de 225-275 g/m² ; il doit en outre porter le label EC1+ conformément à EN 13999-2/4 ainsi que le label « Der Blaue Engel ». Cette colle est toujours appliquée avec une denture A2 et doit être approuvée par le fabricant du vinyle.

- Le vinyle doit être posé dans un lit de colle à moitié sec.

- Le roulage du vinyle se fait avec un rouleau d’env. 65 kg dans deux sens, d’abord dans la largeur et ensuite dans la longueur des lés posés. Si le vinyle ne peut pas être roulé avec le gros rouleau, on utilisera un rouleau manuel.

- Une fois la colle complètement sèche, les joints des lés sont fraisés et soudés entre eux par fusion d’un fil de soudure en vinyle.

- Le vinyle est fini contre le mur en fonction de la plinthe choisie.

- Nettoyage et lavage (produit de nettoyage neutre) du revêtement de sol, y compris l’élimination de la colle excédentaire.

Revêtement mural en pvc : description

Un revêtement mural en PVC calandré hétérogène sans support présentant une épaisseur de 0,92 mm permet d'habiller l'ensemble de la cellule sanitaire et de la salle de bains. Le revêtement est très souple. La souplesse du produit peut encore être renforcée pendant la pose en l'échauffant, ce qui permet de réaliser des installations totalement étanches. Le revêtement mural en vinyle doit être soudé ; il offre une surface lisse et hygiénique.

Le maître de l'ouvrage peut choisir sa couleur dans tout l'éventail de production du fabricant, qui est constitué d'au moins 24 couleurs avec une structure légèrement voilée. Différentes couleurs sont disponibles.

Spécifications techniques du revêtement mural en pvc

| Épaisseur totale | EN 428 | 0,92 mm |
| --- | --- | --- |
| Poids total | EN 430 | 1610gr |
| Largeur du rouleau | EN 426 | 2.00 m |
| Longueur du rouleau | EN 426 | 30 m |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | Bs2,d0 |
| Résistance à la décoloration | EN 20 105-B02 | ≥ 6 |
| Résistance aux taches | EN 423 | OK |

Exécution et pose du revêtement mural en vinyle

Les murs doivent être en permanence secs, plats, lisses, nettoyés et exempts de fissures. Les éventuelles fissures seront rebouchées et les inégalités gommées.

Laissez les lés s'acclimater pendant au moins 24 heures à une température ambiante d'au moins 18 °C.

Veillez à ce que les lés soient suffisamment surdimensionnés.

Les éléments sont sciés la veille. Posez-les à plat et veillez à ce que le matériau soit suffisamment long pour permettre la pose ; prévoyez 3 cm de chevauchement de la plinthe.

On utilisera dans une même pièce des lés provenant du même lot et qui se suivent.

En principe, on commence la pose du premier lé à hauteur du milieu de la douche. Grâce à cela, les premiers raccords se situent à proximité de la tête de douche. Décrivez une verticale sur le mur à partir de l'endroit où le premier lé peut commencer. Établissez un bon plan de pose des lés afin d'éviter les raccords aux endroits vulnérables.

Assurez-vous que les raccords se situent au moins à 10 cm d'un coin et qu'ils ne puissent entrer directement en contact avec l'eau courante.

La colle est appliquée sur un support propre, sec et impeccable. Pour l'encollage d'un support poreux (p. ex. nouveau plâtrage), appliquer sur le mur une première couche d'apprêt adaptée, à base de dispersion d'acrylate présentant un poids spécifique de 1,01 kg/l (respecter la durée de séchage). Les instructions du fabricant de la colle doivent être respectées scrupuleusement.

La colle utilisée est de type à dispersion d'acrylate. Elle présente un poids spécifique de 1,01 kg/l et un rendement de 100-200 g/m². Elle doit également porter le label EC1+ conformément à EN 13999-2/4 ainsi que l'Eco-Label. Aucune colle contenant des solvants ne peut être utilisée, car elle pourrait entraîner une migration dans le revêtement mural en vinyle.

Placez les lés de sorte qu'ils ne présentent pas de bulles d'air. Camouflez-les du haut vers le bas, en commençant au centre du lé et en travaillant en direction des bords. Le revêtement peut être chauffé au niveau des angles faisant saillie afin d'améliorer l'adhérence.

Ne camouflez pas trop fort pour éviter la déformation et l'élongation du revêtement lisse compressé et pour éviter le retrait dans le temps.

Les lés sont placés avec un chevauchement de 1 à 2 cm, de façon à permettre la réalisation d'un profil régulier. Ils doivent être réalisés par thermo soudure au moins 24 h après la pose.

Le revêtement mesure 0,9 mm d'épaisseur et doit être découpé et entaillé prudemment afin de ne pas endommager le support. Appliquez une soudure de 3,5 mm de diamètre avec un appareil à souder en maintenant une température de soudure comprise entre 350 et 450 °C. L'arasement du cordon de soudure doit se faire en deux phases.

Il convient de prêter tout spécialement attention à l'exécution des raccords afin de garantir leur étanchéité.

Le revêtement mural est posé 3 cm au-dessus de la plinthe. La transition est réalisée avec un profil de transition spécial. En outre, l'étanchéité en bas à hauteur du chevauchement de la plinthe est garantie par une soudure à froid.

Protection

Le revêtement de sol doit être protégé pendant toute la durée des travaux sur le chantier. L’entrepreneur choisira pour cela un film de protection adapté ou une protection similaire, en fonction des charges et de la circulation attendues sur le chantier. Le but recherché est de préserver le caractère neuf du revêtement de sol, sans éraflure ni dommages mécaniques.

Entretien et soin du revêtement de sol

Une fiche technique fournissant les instructions de nettoyage doit être fournie à l’architecte et au maître de l’ouvrage pendant la réunion de chantier. Les instructions de nettoyage prescrites par le fabricant doivent être scrupuleusement respectées.

Mesures préventives

Prévoyez un paillasson tufté avec fils grattant  d’environ 10 mm d’épaisseur et environ 3700 g/m² avec un poil coupé 5/32 100 % en polyamide BCF Laufaron 20 et 420 dtex, coloré par pigment et ancré dans un endos en vinyle étanche. Le paillasson doit être prévu à toutes les entrées du bâtiment, être adapté à l’intensité du trafic et toujours mesurer de préférence au moins 6 m de longueur.

Assurance de garantie spéciale pour les chantiers de plus de 2.000 m²

Une assurance de garantie de 10 ans est prévue par le fabricant du revêtement de sol , tant sur le produit que sur l’exécution.

Cette assurance de garantie n’est cependant octroyée que si le maître de l’ouvrage fait appel à une entreprise de pose reconnue par le fabricant.

À cette fin, l’entrepreneur général / maître de l’ouvrage / entreprise de pose autorisent le fabricant à effectuer des contrôles réguliers sur le chantier, selon une procédure déterminée à l’avance.

- Inscription au cahier des charges

  - Adjudication / demande de prix entrepreneur général

  - Demande au maître de d’ouvrage

- Demande écrite de la garantie assurée par l’entreprise de pose

- Conseils techniques

- Contrôle avant la pose

- Contrôle pendant la pose

- Contrôle définitif et rapport définitif incluant le montant assuré

- Délivrance de la garantie en cas d’avis positif à l’entreprise de pose

- Inspection éventuelle en cours de garantie

Le fabricant applique les pourcentages d’amortissement suivants, y compris en cas de compensation en nature :

1ière année de garantie : remboursement à 100 % du montant total ;

2ième et 3ième années de garantie : remboursement à 85 % du montant total ;

4ième et 5ième années de garantie : remboursement à 60 % du montant total ;

6ième et 7ième années de garantie : remboursement à 30 % du montant total ;

de la 8ième à la 10ième année de garantie : remboursement à 20 % du montant total.