Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Unterlage Corkment 2,0 mm / 3,2 mm                          

Unterlage zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Abstimmung mit dem Bodenbelag, 
aus Corkmentbahnen DIN EN 12455,	

Corkment 2,0 mm
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3          14 dB, in Kombination mit Linoleum Oberbelag,
Resteindruck  DIN EN ISO 24343	       <  0,3 mm,	
Dicke 2,0 mm,	

Corkment 3,2 mm
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3           14 dB, in Kombination mit Linoleum Oberbelag,
Resteindruck  DIN EN ISO 24343	       <  0,4 mm,			    	    
Dicke 3,2 mm,	

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,							
auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,	

Brandverhalten in Kombination mit Forbo Linoleum 2,5 mm gemäß DIN EN 13501 	Klasse Cfl-s1, 
ein entsprechender Nachweis der Einstufung der Brandeigenschaften des Belagsaufbaus ist vom Bieter 
vorzulegen,

									
 'Forbo Corkment 2,0 mm' oder gleichwertig,
 'Forbo Corkment 3,2 mm' oder gleichwertig,
					
Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Linoleum Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²	
03.11.2017
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.