Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Sarlon 19 dB 

Bodenbelag aus PVC, Unterschicht aus PVC-Schaumstoff DIN EN 651 / DIN EN ISO 11638, heterogen, mit dimensionsstabilem Glasvliesträger,
Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),	
antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    ca. 19 dB,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181, ASR A1.5/1,2,						
Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,	
Dicke  3,4 mm,
Nutzschichtdicke 0,67 mm, 

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,
mit Druckdessin, 

Oberfläche glatt, 
mit werkseitiger Oberflächenvergütung,	
							
Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Dessin des Belages eintragen
								
auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Sarlon 19 dB' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',					
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.										
Abrechnungseinheit: m²			
Verschweißen des Bodenbelages aus PVC, heterogen, mit belagkonformer Schweißschnur,
Farbton dem Bodenbelag angepasst.

Hersteller / Typ	
 'Forbo Schweißschnur' oder gleichwertig,
Hersteller / Typ
 '………………...………………'
vom Bieter einzutragen.
Abrechnungseinheit: m	
01.07.2021
Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.