Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Nadelvlies Akzent                              

Textiler Nadelvliesbodenbelag DIN EN 1307, 

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), 

Vollbadimprägniert, 

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3    ca. 20 dB, 

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung, ableitfähig, 

Ableitwiderstand max. 1 x 107 Ohm ISO 10965, 

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1  BFL-s1, 

Gesamtgewicht ca. 1000 g/m²,

Nutzschichteinsatzgewicht ca. 500 g/m²,

Nadelvlies-Nutzschichtgewicht EN 984   ca. 400 g/m², 

Gesamtdicke ca. 5,0 mm, 

Oberseite grobfaserig, meliert, 

Nutzschicht 80% PA / 20% PP,  Rückenschicht 100% PES-Vlies,

Wärmedurchlasswiderstand 0,05 m² K/W,

auf gespachtelten Untergrund mit Fußbodenheizung, vollflächig kleben, 

Bahnenbreite 200 cm,  

Wegen Farbkonzept    Dessin                      ………………  Designnummer des Belages eintragen
	
Eventualposition bei ableitfähiger Verlegung, 
mit leitfähigem Klebstoff, einschl. durchlaufenden Kupferbändern 10/0,08 mm, kleben, Potentialausgleich wird gesondert vergütet.	
			
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Nadelvlies Akzent' oder gleichwertig,				
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Klebstoff, Hersteller/Typ							
'geeigneter Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe',		
Klebstoff, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²								
03.11.2017
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.