Niet- of zeer beperkt gepigmenteerd linoleum in banen – 2,5mm dikte

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Het betreft de meest natuurlijke uitvoering van linoleum die geen- of slechts een minimale hoeveelheid aan kleurpigmenten bevat.  Het linoleum wordt geleverd  in banen van 2m breedte en heeft een dikte van 2.5mm.

De collectie omvat minstens 5 kleuren waaronder één originele kleur waar geen kleurpigmenten aan werden toegevoegd.

Het linoleum wordt klimaatpositief geproduceerd en het gehalte aan natuurlijke grondstoffen loopt op tot wel 99%.

36% van de gebruikte grondstoffen zijn van gerecycleerde oorsprong.

In de aanvangsfase van de productie wordt het jutedoek dichtgestreken met een linoleumpasta samengesteld op basis van gerecycleerd linoleum die deels afkomstig is van oude “end-of-life” linoleumvloeren die circulair herbruikt worden.  Hierdoor wordt de jutedoordruk zoveel mogelijk voorkomen.  Dit unieke productieproces zorgt ervoor dat het linoleum na installatie een mooie vlakke uitstraling kan garanderen.

Op het einde van het productieproces wordt het linoleum fabrieksmatig van een watergedragen primer- en laklaag voorzien die met UV licht gecrosslinkt wordt tot een niet verwijderbare performante beschermlaag (Topshield Pro of gelijkwaardig).  Een aanzienlijk esthetisch voordeel van deze finishlaag is dat ze volledig egaal is en een attractieve matte optiek aan het vloeroppervlak geeft.  De beschermlaag maakt het gebruik van extra boen- en waslagen overbodig, zorgt voor een makkelijk onderhoud en bezorgt het linoleum een optimale kras- en vlekbestendigheid.

In functie van het beperken van de CO² impact van het transport moet het linoleum binnen een straal van 300km van de projectlocatie geproduceerd worden.

Bij de installatie van het linoleum wordt gebruik gemaakt van een groene “biobased” linoleumlijm die 90% minder CO² uitstoot met zich meebrengt.  Deze lijm is bijna volledig samengesteld uit hernieuwbare bindmiddelen en is REDcert² gecertifieerd.  De fabrikant van het linoleum kan deze lijm voorzien.

Via het “Back to the Floor” recycle programma van de fabrikant kunnen snijrestanten van de installatie retour genomen worden om bij de productie van nieuw linoleum te worden herbruikt.

De fabrikant maakt tijdens zijn productieproces enkel gebruik van groene stroom en beschikt ook over een op LCA gebaseerd milieubeheersysteem dat ISO 14001 gecertifieerd is.  Er is een separate onafhankelijk opgestelde EPD beschikbaar waarin de klimaatimpact van de vloerbedekking gedocumenteerd wordt.

De fabriek die het linoleum produceert is ISO 9001, SA 8000 en OHSAS 18001 gecertificeerd.

Technische eigenschappen volgens EN-ISO 24011 en EN 14041

| Totale dikte | EN-ISO 24346 | 2,5 mm |
| --- | --- | --- |
| Toplaag |  | Topshield Pro |
| Collectieomvang |  | 5 kleuren |
| Huishoudelijk gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 23 |
| Commercieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 34 |
| Industrieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 43 |
| Rolbreedte | EN-ISO 24341 | 2,0 m |
| Rollengte | EN-ISO 24341 | ≤ 33 m |
| Totaalgewicht | EN-ISO 23997 | 2900 gr/m² |
| Slipweerstand | DIN EN 16165 Annex B | R9 |
| Gebruik van zwenkwielen | ISO 4918 | Geschikt |
| Indrukbestendigheid typische waarde | EN-ISO 24343-1 | ≤ 0,15 mm ~ 0,08 mm (gemiddelde waarde) |
| Kleurechtheid | ISO 105-B02 methode 3 | ≥ 6 (origin colour ≥ 4) |
| Emissies TVOC na 28 dagen | EN 16516 | ≤ 0.01 mg/m³ - Indoor Air Comfort Gold |
| Bacteriostatische eigenschappen Met of zonder gelaste naad |  | Bacteriostatische eigenschappen zelfs tegen de MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria. |
| Weerstand tegen chemicaliën | EN-ISO 26987 | Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën. |
| Weerstand tegen sigaretten | EN 1399 | Geen versmelting door inbranding |
| Flexibiliteit | EN-ISO 24344 | 40 mm |
| Contactgeluidsreductie | EN-ISO 712-2 | ≤ 5 dB |
| Life Cycle Assessment - LCA |  | Onafhankelijk opgestelde EPD beschikbaar |
| CO² voetafdruk |  | Klimaat positieve productie – Cradle to Gate A1-A3 |
| Geschikt voor vloerverwarming |  | Ja |
| Hernieuwbare elektriciteit |  | Productie met 100% elektriciteit van hernieuwbare bronnen. |
| Natuurlijke materialen |  | Tot 99% natuurlijke grondstoffen. Bevat PEFC gecertificeerd houtmeel. Vrij van PVC, PET, synthetische rubber en weekmakers |
| Gerecycleerd materiaal |  | Bevat tot 36% gerecycled materiaal |
| Back to the Floor |  | Snijrestanten van de installatie kunnen retour genomen worden ter recycling. Ook in de “end-of-life” fase kan het linoleum gerecycleerd worden. |
| Gezondheid en veiligheid |  | Conform met de REACH regelgeving. |
| CE certificering - DoP | EN 14041 | Ja |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | Cfl-s1, G, CS |
| Slipweerstand | EN 13893 | µ ≥ 0,30 |
| Statische elektriciteit | EN 1815 | ≤ 2 kV |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 12524 | 0,17 W/mK |

Uitvoering en plaatsing

De plaatsing van linoleum beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding volgens Buildwise (WTCB).

De bouwheer voorziet een ruimte om de rollen linoleum verticaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt.

Indien de temperatuur in de ruimte waar de vloerbedekking geïnstalleerd moet worden lager is dan 18 °C, mag het linoleum niet geplaatst worden. De vloertemperatuur moet minimaal 15 °C bedragen en de relatieve luchtvochtigheid mag tijdens het egaliseren en verlijmen maximaal 75% bedragen.

De ondervloer moet conform de WTCB-adviezen zijn, te weten de TV 189 en de TV 193 en volledig vrij zijn om de

werkzaamheden te kunnen starten.  De uitvoering van de vloerbedekking dient conform te zijn met de TV241 van Buildwise.  Laat het linoleum gedurende 24-48u acclimatiseren in de ruimte waar het zal worden verwerkt.

De plaatsing van de linoleum omvat eveneens volgende handelingen :

- Het herstellen van zandcement dekvloeren met aangepaste reparatiemortels met een minimale drukvastheid van 30 N/mm2 volgens NEN-EN 13892 en een minimale buigsterkte van 8 N/mm² volgens NEN-EN 13892.  De reparatiemortel dient over de EC1 Plus Emicode te beschikken alsook stofarm te zijn (90% minder stof).

- Het herstellen van anhydriet dekvloeren met een aangepaste reparatiemortel op basis van calciumsulfaat met een drukvastheid van minimaal 20,0 N/mm² en een buigsterkte van 8,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892.  De reparatiemortel moet over de EC1 Plus Emicode te beschikken alsook stofarm te zijn (90% minder stof).

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Bij een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 3,5% bij cementgebonden dekvloeren en 0,5% bij anhydriet dekvloeren.

- In combinatie met vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8% bij cementgebonden dekvloeren en 0,3% bij anhydriet dekvloeren.

- Bij plaatsing op vloerverwarming moet het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier en de TV 241 (punt 7.2.6).  Eén dag voor het egaliseren moet de verwarming uitgeschakeld worden.  Minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding mag deze opnieuw ingeschakeld worden in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.  Eventuele zetvoegen in de chape moeten in de vloerbekleding overgenomen te worden conform de richtlijnen van de TV 241 (punt 7.2.5).

- Voor een primer wordt aangebracht wordt de dekvloer gereinigd en stofvrij gemaakt.

De voorbereiding van zand-cement dekvloeren :

      - Er wordt steeds een geschikte primer aangebracht, afgestemd op de aard van de dekvloer en de gebruikte egaliseerproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² en beschikt over de EC1 Plus Emicode en draagt tevens het “eco” label.

      - De minimale laagdikte van de egalisatie bedraagt 2 mm. Het egalisatieproduct heeft een minimale drukvastheid van 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892.  De egalisatie beschikt over de EC1 Plus Emicode en is stofarm (90% minder stof).

- Egalisatieproducten die geen primer behoeven moeten een minimale drukvastheid van 33,0 N/mm² bieden en buigsterkte hebben van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892.  De egalisatie beschikt over de EC1 Plus Emicode en dient ook stofarm te zijn.

De voorbereiding van anhydriet/gipsgebonden dekvloeren :

      - Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet gebeurt met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie met een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l met een verbruik van 100-200 gr/m².

De primer beschikt over de EC1 Plus Emicode en draagt het “eco” label.

      - De anhydriet dekvloer moet verplicht geëgaliseerd worden in een laagdikte van 2mm over de volledige oppervlakte.  Hiervoor dient een specifieke egalisatie voor calciumsulfaat gebonden ondervloeren te worden gebruikt die een minimale drukvastheid van 35,0 N/mm² en een minimale buigsterkte van 9,0 N/mm² biedt volgens NEN-EN 13892. De egalisatie dient tevens stofarm zijn en over de EC1 Plus Emicode te beschikken.

- De laagdikte en weerstand van de egalisatie wordt bepaald in functie van de permanente puntbelasting en de aard van het verkeer.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

- Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers en opeenvolgende rolnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.

- De linoleumbanen worden steeds in dezelfde richting gelegd en bij voorkeur evenwijdig met de richting van het licht. Dwars- en kopnaden moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

- Het linoleum dient verlijmd worden met een groene linoleumlijm op basis van een “biobased” polymeerdispersie samengesteld met plantaardige grondstoffen die voldoen aan de “biomass-balance approach”.  Bij de productie van deze lijm wordt 90% minder CO² uitstoot gegenereerd.  Het soortelijk gewicht van de lijm is 1,28 kg/L en het verbruik bedraagt circa 280-300 gr/m² i.c.m. een B1 lijmkam vertanding.  De lijm is REDcert² gecertificeerd en beschikt over de EC1 Plus Emicode (zeer emissiearm).  De lijm kan voorzien worden door de fabrikant van het linoleum.

- De lijm wordt aangebracht met een B1 lijmkamvertanding.

- Het linoleum wordt gewalst met een driedelige linoleumwals van ca. 65 kg in twee richtingen, eerst in de breedte dan in de lengte van de gelegde banen. Waar het linoleum niet gewalst kan worden met de grote wals gebruik maken van een handwals.

- De naden tussen de banen worden na afbinding van de lijm (meestal de dag nadien) uitgefreesd en nadien thermisch gelast met een bijhorende linoleumlasdraad (uni of multi-colour).  Indien er voor een “net-fit” installatie wordt gekozen (waarbij de naden niet thermisch worden gelast) dient dit door de architect te worden aangegeven.

- De linoleum wordt tegen de rand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

- Na de installatie wordt het linoleum proper gemaakt en gereinigd (neutraal reinigingsmiddel PH 7-8).  Eventuele overtollige kitresten worden verwijderd.

Duurzaamheid en Circulariteit

In functie van de bijdrage aan de circulaire economie is het mogelijk om via het “Back to the Floor” programma van de fabrikant het snijafval te recupereren in functie van het hergebruik bij de productie van een nieuwe linoleum vloerbedekking.  Verdere info kan hieromtrent bij de fabrikant en het installatiebedrijf van de vloerbedekking verkregen worden.

Bescherming

De vloerbekleding moet gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en het werfverkeer. Het doel hiervan is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.  Kleef nooit kleefband op de afgewerkte vloeroppervlakte.  Dit kan leiden tot verkleuringen.

Onderhoud & vloerverzorging

De technische fiche met schoonmaakinstructies moet aan de architect en de bouwheer bezorgd worden tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, moeten accuraat opgevolgd worden in functie van de 10-jarige productgarantie.  Stem de onderhoudsfrequentie af op de mate van vervuiling.

Preventieve maatregelen

Voorzie textiele schoonloopzones op basis van 100% geregenereerd Econyl polyamide garen met een dikte van ca. 9 mm en een gewicht van ca. 4.000 gram/m².  Het garen is pigment gekleurd en wordt verankerd in een soepele waterdichte vinyl backing. Inzake de performantie van de schoonloopzone kan de fabrikant aangeven dat er over een lengte van 6lm 95% van het vocht en het vuil van de schoenzool wordt verwijderd wat resulteert in een aanzienlijke reductie van de schoonmaakkosten.  Ter hoogte van de buitenzone kunnen schraaproosters of rubber ringmatten worden voorzien.

Voorzie het gebruikte meubilair van geschikte beschermdoppen uit zacht pvc, teflon of vilt.  Zwenkwielen van bureaustoelen moeten voorzien zijn van “zachte” wielen.  Zo kan krasvorming en vroegtijdige slijtage van de toplaag van de vloerbedekking vermeden worden.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de linoleum, zowel op het product als op de uitvoering.

De garantieverzekering is alleen maar toegekend als er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100% vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85% vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60% vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30% vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20% vergoeding van het totaalbedrag.