Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Allura Click Pro

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, Click-Designbodenbelag mit patentiertem Verriegelungssystem, heterogen,  Bindemittelgehalt Typ I,

Phthalatfrei,mit werkseitiger Oberflächenvergütung, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,

Kreislaufwirtschaftsanforderung zur Reduzierung des Rohstoffbedarfes von Bauprodukten: Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages verpflichtet sich, bei Objekten ab 1000 m², die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen, um diese im Rahmen des werkseigenen Rücknahme-Programms zum Umweltschutz zu recyceln und diese als Rohstoff bei der Herstellung neuer Beläge wiederzuverwerten.

Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verlegebetrieb.

Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung,

Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    7 dB,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    15 dB, im System mit Forbo Click Unterlagsmatte,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,

Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke  5,0 mm,

Nutzschichtdicke 0,55 mm, teilweise 4-seitig gefast,

mindestens 20 Farben in der Standardkollektion.

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 121,2 x 18,7 cm;  150,5 x 23,7 cm   mit Druckdesign, in Holzoptik,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 60 x 31,7 cm mit Druckdesign, in Stein-, Beton oder Phantasieoptik,

Oberfläche geprägt, teilweise Dekorsynchron,

Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, mit Nut und Feder verriegeln,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Allura Click Pro' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

04.02.2025

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.