Bodenbelag Linoleum Marmoleum Click

Loser verlegbarer Designbodenbelag aus Linoleum DIN EN 14085, mit patentiertem Click-Verriegelungssystem, auf HDF-Trägerplatte mit rückseitiger Korkdämmung, Verriegelungssystem Välinge-5G,

Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815     max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2    17 dB,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2    21 dB, im System mit Forbo Foam Unterlagsmatte

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1,

Resteindruckverhalten DIN EN 24343-1  max. 0,15 mm,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,

beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut,

Dicke 9,8 mm, Nutzschicht 2,5 mm Linoleum,

in Fliesen, Fliesenformat 90 x 30cm, 60 x 30 cm und 30 x 30 cm,

Oberfläche glatt, verschiedene Designs,

Design je nach Auswahl     marmoriert,     fein marmoriert,       jaspiert,

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Marmoleum Click' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

Forbo Foam-Unterlagsmatte, spezielle PE-Akustikmatte für den Einsatz unter Marmoleum Click

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2    21 dB, im System mit Marmoleum Click,

Gesamtdicke	4,5 mm,

Rollenlänge 	25 m,

Rollenbreite	1 m

Erzeugnis, Hersteller/Typ

'Forbo Foam-Unterlagsmatte' oder gleichwertig,

Erzeugnis, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

04.02.2025

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.