Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Linoleum Marmoleum Splash 2,5 mm

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger Oberflächenvergütung,

Topshield Pro, in mehreren Schichten aufgetragen und mehrfach ausgehärtet, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

CO2 - neutrales Bauprodukt Cradle to Use, klimapositive Herstellung -0,663 kg/m², Transport zur Baustelle und Verlegung ohne Kompensation, klimapositiver Lebenszyklus 1Y von -0,22 kg/m²,

Kreislaufwirtschaftsanforderung zur Reduzierung des Rohstoffbedarfes von Bauprodukten: Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages verpflichtet sich, bei Objekten ab 1000 m², die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen, um diese im Rahmen des werkseigenen Rücknahme-Programms zum Umweltschutz zu recyceln und diese als Rohstoff bei der Herstellung neuer Beläge wiederzuverwerten.

Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verlegebetrieb.

Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815     max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2    ca. 5 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1,  brandtoxikologisch unbedenklich,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,

beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut,

Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke 2,5 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,

Oberfläche glatt, marmoriert,

Musterung besteht aus bis zu 6 Einzelfarben, mit bunten Farbeffekten auf hellgrauem Grund,

mindestens 6 Farben in der Standardkollektion.

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	……………..,		NCS Farbcode des Belages eintragen

Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ………………, 	Angabe LRW des Bodenbelages

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Marmoleum Splash 2,5 mm' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 611 Linoleum Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Aus optischen Gründen Bodenbelag unverfugt verlegen,

Bei Bedarf: Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum,

Bahnenbreite 200 cm, mit Schmelzdraht, dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ

'Forbo Marmoweld' oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m

18.02.2025

Erst-Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.