Mustertext

Bodenbelag Colorex R10 Plus

Technische Anforderungen an den Bodenbelag aus Vinyl-Fliesen,

Oberbelag: Einschichtig-homogener Vinyl-Bodenbelag mit Hammerschlag-Oberfläche EN ISO 10581, antistatisch, mit unsichtbarem Verzahnungssystem,

selbstliegend, als Druckverteilerplatte wirkend,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

Gesamtdicke 10,3 mm,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10  gemäß BGR 181, ASR A1.5/1,2,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    ca. 10 dB,

Vinyl-Bodenbelag richtungsfrei, vom Block geschnitten, hochdruckverpresst,

weichmacherarm, in ganzer Dicke durchgehende Musterung mit farbigen und durchsichtigen Chips,

Emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort GOLD-Zertifizierung.

Fliesenformat: 60,8 x 60,8 cm

Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Bfl-s1,

Bindemittelgehalt Typ I,

Beanspruchungsklasse EN ISO 10874: 34/43

Stuhlrolleneignung EN 425: geeignet,

Chemikalienbeständigkeit EN 423: Beständigkeit gegen Säuren / Laugen / Öle / Fette bei kurzzeitiger Einwirkung

Reinigungsverhalten: geeignet für abrasive Reinigung,

Farbton nach Wahl des AG,

Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen

und Farbton nach NCS-Farbcode	………… ..,NCS Farbcode des Belages eintragen

auf vollflächig vorbereiteten Untergrund schwimmend verlegen,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Colorex R10 Plus' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

Verschweißen des Bodenbelages aus PVC ohne Träger, mit belagkonformer Schweißschnur,

Farbton dem Bodenbelag angepasst.

Abrechnungseinheit: m

04.02.2025

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.