Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Surestep  Fast Fit

Bodenbelag aus PVC, partikelbasierter erhöhter Gleitwiderstand DIN EN 13845, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

Kreislaufwirtschaftsanforderung zur Reduzierung des Rohstoffbedarfes von Bauprodukten: Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages verpflichtet sich, bei Objekten ab 1000 m², die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen, um diese im Rahmen des werkseigenen Rücknahme-Programms zum Umweltschutz zu recyceln und diese als Rohstoff bei der Herstellung neuer Beläge wiederzuverwerten.

Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verlegebetrieb.

Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    ca. 5 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181, ASR A1.5/1,2,

Rutschsicherheit EN 13845   ESf,

Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke  2,0 mm,

Nutzschichtdicke 0,7 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,

gesprenkelt, Oberfläche feinrau,

mindestens 12 Farben in der Standardkollektion.

Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen

und Farbton nach NCS-Farbcode	………… ..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Lose auf vollflächig gespachtelten Untergrund verlegen,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Surestep Fast Fit' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

Verschweißen des Bodenbelages aus PVC ohne Träger, heterogen, mit belagkonformer Schweißschnur,

Farbton dem Bodenbelag angepasst.

Hersteller / Typ

'Forbo Schweißschnur' oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m

13.02.2024

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.