Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Allura Decibel 0.35 b+

Bodenbelag aus PVC, Unterschicht Trittschallrücken aus Schaumstoff EN ISO 11638, heterogene Oberschicht, Phthalatfrei, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

Recyclinganteil mindestens 31%, Anteil biobasierter Rohstoffe mind. 21%,

Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 32 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    19 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,

Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke  3,15 mm,

Nutzschichtdicke 0,35 mm, 4-seitig gefast,

mindestens 30 Farben in der Standardkollektion.

1) in Planken, Plankenformat in cm x cm: 	50 x 12,5 cm / 100 x 16,6 cm / 100 x 20 cm / 
120 x 20 cm / 150 x 20 cm

mit Druckdesign, in Holzoptik,

2) in Platten, Plattenformat in cm x cm: 	50 x 50 cm

mit Druckdesign, in Stein-, Beton oder Phantasieoptik,

Oberfläche geprägt.

Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen

auf vollflächig gespachtelten Untergrund haftfixieren,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Allura Decibel 0.35 b+' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Fixierung, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 542 Dispersionsfixierung, oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

25.03.2026

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.