Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Tessera Diffusion

Textiler Bodenbelag als Tuftingteppich DIN EN 1307, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3    22 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H,

ableitfähig, Ableitwiderstand max. 1 x 109 Ohm ISO 10965,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1  BFL-s1,

Oberseitengestaltung Strukturschlinge,

Polschichtdicke 3,7 mm,

Gesamtgewicht  4085 g/m²,

Polsatzgewicht ca. 570 g/m²,

Gesamtdicke ca. 6,5 mm,

tuftgemustert,

Rückseitenausrüstung mit ProBacTM Schwerbeschichtung,

Nutzschicht Polyamid 100% Universal FibersSM RefreshTM polyamide 6, unvermischt,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, rapportlos, lose verlegen auf rutschhemmender Fixierung,

in Platten, Plattenformat 50 x 50 cm,

Sonstige ökologische Anforderung:  Muss über 50% Recyclinganteile des Gesamtbelages enthalten und zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden.

Wegen Farbkonzept    Dessin                      ………………  Designnummer des Belages eintragen

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Tessera Diffusion' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Fixierung, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 541 Dispersionsfixierung, oder gleichwertig,

Fixierung, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

04.02.2025

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.