Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten
Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

 Bodenbelag Tessera Basis Pro Phase                             

Textiler Bodenbelag als Tuftingteppich DIN EN 1307, 

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), 

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3    25 dB, 

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H, 

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1  BFL-s1, 

Oberseitengestaltung Schlingenpol, 

Polschichtdicke 2,6 mm,

Polsatzgewicht ca. 540 g/m²,

Gesamtdicke ca. 5,6 mm, 

moderne Streifendesign mit Farbverlauf,

Rückseitenausrüstung mit ProBacTM Schwerbeschichtung, 

Nutzschicht Polyamid 100% Aquafil polyamide 6, unvermischt, 

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, rapportlos, 
lose verlegen auf rutschhemmender Fixierung,

in Planken, Plankenformat 100 x 25 cm, 

Sonstige ökologische Anforderung:  Um den Rohstoffbedarf und die CO2 Emission zu senken, 60% Recyclinganteile des Gesamtbelages und Herstellung mit 100% mit Strom aus erneuerbaren Energien.
  
Wegen Farbkonzept    Dessin                      ………………  Designnummer des Belages eintragen
						
Belag, Hersteller/Typ										
 'Forbo Tessera Basis Pro Phase' oder gleichwertig,
					
Belag, Hersteller/Typ										
 '......................................................'								
vom Bieter einzutragen,																		
Fixierung, Hersteller/Typ							
'geeignete rutschfeste Fixierung nach Herstellerangabe',					
Fixierung, Hersteller/Typ									
'…………………………………….'								
vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²										
14.08.2024
Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.