Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Surestep  Balance

Bodenbelag aus PVC, partikelbasierter erhöhter Gleitwiderstand DIN EN 13845, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    ca. 5 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181, ASR A1.5/1,2,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr Nassbelasteter Barfußbereich Klasse B,

Rutschsicherheit EN 13845   ESf,

Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke  2,0 mm,

Nutzschichtdicke 0,7 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,

gesprenkelt, nahezu uni mit matter Oberfläche, Oberfläche feinrau,

mindestens 8 Farben in der Standardkollektion.

Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen

und Farbton nach NCS-Farbcode	………… ..,NCS Farbcode des Belages eintragen

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Surestep Balance' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 622 Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Verschweißen des Bodenbelages aus PVC ohne Träger, heterogen, mit belagkonformer Schweißschnur,

Farbton dem Bodenbelag angepasst.

Hersteller / Typ

'Forbo Schweißschnur' oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m

08.03.2018

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.