Mustertext für das Leistungsverzeichnis nach Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Ergänzende produktspezifische Beschreibung des Bodenbelages

Bodenbelag Tessera Chroma      evolve+

Textiler Bodenbelag als Tuftingteppich DIN EN 1307, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3    26 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1  BFL-s1,

Oberseitengestaltung texturierter Schlingenpol,

Polschichtdicke 3,5 mm,

Gesamtgewicht  4065 g/m², Polsatzgewicht ca. 750 g/m²,

Gesamtdicke ca. 6,4 mm,

meliert,

Rückseitenausrüstung mit ProBacTM Schwerbeschichtung,

Nutzschicht Polyamid 100% aus regenerierten Rohstoffen, unvermischt, 100% durchgefärbt,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, rapportlos,

lose verlegen auf rutschhemmender Fixierung,

in Platten, Plattenformat 50 x 50 cm,

Sonstige ökologische Anforderung:  Muss mind. 60% Recyclinganteile des Gesamtbelages enthalten, Nutzschicht aus Recyclingmaterial und zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden.

Wegen Farbkonzept    Dessin                                   ………………,  Designnummer des Belages eintragen

Wegen Belechtungskonzept Lichtreflextionswert        ………………,  Angabe LRW des Bodenbelages

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Tessera Chroma envolve+' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Fixierung, Hersteller/Typ

'Forbo Eurocol 541 Dispersionsfixierung, oder gleichwertig,

Fixierung, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

04.02.2025

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.