Mustertext anlehnend an das Standardleistungsbuch - LB 036 Bodenbelagarbeiten

Sauberlaufsystem Coral Duo

Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Feuchtigkeitsaufnahme und

Schmutzentfernung im Eingangsbereich mit starker Begehungsfrequenz.

Herstellungsart: getuftet, 5/32" Schnittpol,

Polmaterial: Econyl®, recyceltes Polyamid, durchgefärbt,

Trägermaterial: Polyesterfaservlies,

Rückenmaterial: Everfort Vinyl,

Hergestellt in Europa mit phthalatfreiem Vinylrücken und zu 100% recyclingfähig,

Einsatzbereich: starke Frequentierung im Eingangsbereich,

Gesamtdicke (ISO 1765): 9,0 mm,

Gesamtgewicht (ISO 8543): 3.800 g/m²,

Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 680 g/m²,

Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1,

Rollen inkl. 2,5 cm Everfort-Vinylstoßrand: 205 cm,

Verlegung Rollen: auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Dessin: mehrfarbige Rippenstruktur mit Kratzgarn,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

Wegen Farbkonzept Dessin	……………..,Farbnummer des Belages eintragen.

Sauberlaufsystem, Hersteller/Typ

'Forbo Coral Duo' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

30.03.2026

Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.