Mustertext für das Leistungsverzeichnis

Bodenbelag Modul´up 19 dB

Bodenbelag aus PVC, Unterschicht aus PVC-Schaumstoff DIN EN 651 / DIN EN ISO 11638, heterogen, mit dimensionsstabilem Glasvliesträger, Phthalatfrei, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,

Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,

Einstufung DIN EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    19 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Bfl-s1,

Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,

Art der Nutzung	    geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke  3,45 mm,

Nutzschichtdicke 0,70 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, mit Druckdessin,

mindestens 81 Farben in der Standardkollektion.

Oberfläche glatt,

Wegen Farbkonzept Dessin 	………….., Dessinnummer des Belages eintragen

Wegen Beleuchtungskonzept geforderter Lichtreflexionswert  ………………, Angabe LRW des Bodenbelages

Lose auf vollflächig gespachtelten Untergrund verlegen,

Belag, Hersteller/Typ

'Forbo Modul´up 19 dB' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Abrechnungseinheit: m²

Verschweißen des Bodenbelages aus PVC, heterogen, mit belagkonformer Schweißschnur,

Farbton dem Bodenbelag angepasst.

Abrechnungseinheit: m

Hersteller / Typ

'Forbo Schweißschnur' oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m

22.01.2025

Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich. Bei Rückfragen steht Ihnen die Forbo Anwendungstechnik unter Tel.-Nr. +49  5251 – 1803 213 und Mail   awt@forbo.com   zur Verfügung.